**SAMBA – SILOPAINT VELATURA**

Силоксановая краска с эффектом «ВЕЛАТУРА»

Применение

При строительных и ремонтных работах – для придания окрашенной поверхности  особого эффекта «велатура» простым способом.

Может использоваться на новых и ранее окрашенных поверхностях при наружных и внутренних работах.

Состав материала обеспечивает значительные «дышащие» и водоотталкивающие свойства материала, в особенности при использовании его в качестве последнего слоя на Silopaint 2280-0050 G.F. или 2281.0050 Silopaint G.G.

Может колероваться с помощью системы COLORMAKER или COLORMAKER AQUA в цвета каталога Silopaint Velatura.

Краски, полученные с помощью пигментов на основе оксидов, устойчивы к воздействияю света и, следовательно, могут использоваться для наружных работ.

Общие характеристики

Полупрозрачная краска для стен на основе силоксановых смол, характеризующаяся:

* высокой гидрофобностью (стандарт DIN 52617) = W24 : 0,35;
* отличной паропроницаемостью (стандарт UNI 9396) = SD: 0,14;
* неомыляемостью;
* возможностью влажной уборки;
* устойчивостью к атмосферным осадкам;
* легкостью нанесения.

Технические характеристики

(данные, полученные при 20°С)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вязкость по Брукфильду** | сПз | 1150 ± 100 |
| **Удельный вес** | кг/л | 0,960 ± 0,030 |
| **Сухой остаток** | % | 14 ± 1 |
| **Теоретический расход** | м²/л | 15-20 |
| **Внешний вид поверхностной плёнки** | глянец | матовый |
| **Растворитель** | код | вода |
| **Высыхание до неприлипания пыли** | минуты | 15-30 |
| **Высыхание до отлипа** | минуты | 40-60 |
| **Высыхание на всю глубину** | часы | 2-4 |
| **Готовность к повторному окрашиванию** | часы | 2-4 |

Способ нанесения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кисть, губка** | развести | водой на 25-30% |
| **Валик** | развести | водой на 20-30% |
| Процент разведения сильно варьируется в зависимости от насыщенности оттенка, желаемого эффекта и впитывающих свойств поверхности. Расход может варьироваться в зависимости от впитывающих свойств и шероховатости поверхности, а также от метода нанесения.  Аккуратно перемешать материал, добавляя в него воду до получения требуемой вязкости. Не наносить материал при температуре ниже 5°С. Кисти и инструменты промывать сразу же после использования. Хранить материал в тепле. | | |

Порядок применения

При внутренних работах

Нанести Samba на поверхность, подготовленную с помощью одного слоя  Fondo Universale per Decorativi серии 2286.0150.

При наружных работах

Наносить на поверхности, окрашенные акрил-силоксановыми или силоксановыми красками серии 2270-2281-2282.

Samba следует наносить с использованием иструмента, наиболее подходящего для получения требуемого эффекта: кистью, губкой или перчаткой.

Нанести первый слой равномерно и, пока материал не затвердел, удалить его излишки. Не ранее, чем через 4-6 часов нанести второй слой для получения требуемого эффекта.

С помощью этого материала можно получать различные эффекты в зависимости от фантазии и изобретательности декоратора.

Приведенная информация получена на основе нашего собственного опыта. Вследствие наличия большого количества видов применения и нанесения, мы не можем предоставить гарантии на каждый конкретный случай.