# Tango argento– декоративная краска с бархатным эффектом

Применение

Танго – слегка металлизированная краска на водной основе, обеспечивающая элегантный декоративный эффект бархатистости. В ее составе имеются особые пигменты, которые при нанесении создают нежную хроматическую картину.

Имеющиеся оттенки: Серебряный, Золотой, Красный

Они могут колероваться в цвета каталога ТАНГО.

Общие характеристики

Акриловая краска на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений, предназначенная для отделки интерьеров и характеризующаяся:

* легкостью нанесения;
* отличной стойкостью к ударам и шелушению;
* устойчивостью к мокрой уборке.

Технические характеристики

Упаковка: 1л, 4л, 10л

Расход: 0,15л/м²; 1л = 6,7 м², 4л = 26,7 м², 10л = 67 м²

(данные, полученные при 20°С)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вязкость по Брукфильду** | сПз | 6000/11000 |
| **Удельный вес** | кг/л | 1,07 ± 0,050 |
| **Теоретический расход** | м²/л | 8-10 |
| **Внешний вид поверхностной пленки** | глянец | матовый |
| **Растворитель** | код | вода |
| **Высыхание «до отлипа»** | минуты | 3-4 |
| **Высыхание на всю глубину** | часы | 18-24 |

Способ нанесения

Нанести первый слой ТАНГО кистью перекрестными движениями, стараясь придать материалу «размытость». По высыхании первого слоя нанести кистью второй слой небольшими участками по 1-2 кв.м постоянными перекрестными движениями для ориентации пигментов и создания рисунка поверхности.

Через несколько минут, пока материал еще не высох, затереть поверхность с помощью пластиковой терки, работая в разных направлениях для создания желаемой текстуры.

С помощью данного материала можно добиться различных эффектов в зависимости от фантазии и изобретательности мастера.

Наносить материал при температуре от + 5° до +35°С при относительной влажности не выше 75%. Материал готов к применению.

При необходимости – разбавить водой не более, чем на 3-5%.

Ориентировочные циклы

При нашее не окрашенных стенах

Перед окраской убедиться, что поверхность полностью выровнена. При необходимости выравнивания рекомендуется использовать шпатлевку Samostucco. Нанести фиксирующий раствор Titancril; нанести один или два слоя универсальной грунтовки для декоративных красок, либо кварцевой краски типа Acrylquarz требуемого оттенка.

При ранее окрашенных стенах

Убедиться, что старая краска хорошо держится и имеет хорошее качество. В противном случае краску следует удалить, после чего подготовить поверхность как при ранее окрашенных стенах.

Примечания

Кисти и другой инструмент следует промыть водой сразу после работы. Материал следует хранить в теплом месте.

Стабильность При хранении в сухом, теплом месте в закрытых емкостях материал не имеет проблем со стабильностью. Рекомендованный максимальный срок хранения – 12 месяцев.

Приведенная информация получена на основе нашего собственного опыта. Вследствие наличия большого количества видов применения и нанесения, мы не можем предоставить гарантии на каждый конкретный случай.