**ORMA**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 10 – 5 л. База ORMA -1 л, 5 л. Лак Vernice Lucida/Vernice Semi Lucida – 1 л. Добавка Additivo Bianco - 0,3 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База ORMA – 1 л на 1-2 м2, 5 л на 6-9 м2. Лак Vernice Lucida/Vernice Semi Lucida – 1 л на 5-10 м2. Добавка Additivo Bianco – 0,3 л на 3-6 м2. |
| **Колеровка** | 36 стандартных цветов согласно каталогу ORMA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой. Время высыхания грунта – 24 часа.  База ORMA наносится кистью круговыми движениями, и затем подсушивается в течение 5-10 минут.  Затем поверхность разглаживается всей плоскостью кельмы, создавая рисунок. Инструмент во время работы должен оставаться чистым и влажным, для этого его регулярно нужно протирать мокрой губкой.  Через 24 часа, после полного высыхания материала, валиком наносится колерованный финиш-лак Vernice Lucida/Vernice Semi Lucida, при этом излишки материала с поверхности снимаются губкой.  Для получения эффекта легкой патины и старины: на поверхность кистью или валиком тонким слоем наносится добавка Additivo Bianco, стараясь не прокрашивать углубления рельефа. |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  База ARTEDA обязательно размешивается только вручную, без использования электромиксера, чтобы не повредить входящие в состав материала частицы!  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |