**Specchio**

**Specchio** – особо глянцевая легко полирующаяся венецианская штукатурка на акриловой основе для внутренних работ. Ее совершенная формула позволяет достичь эффекта зеркально полированного светлого камня и является профессиональным материалом для опытных мастеров. Specchio отличается высокой степенью белизны и предназначена для тонировки в пастельные, светлые и средней насыщенности цвета.

**Описание**
Декоративная венецианская штукатурка на акриловой основе.

**Главные характеристики**
Супер глянцевая венецианская штукатурка для интерьеров.

**Колеровка**
Колеруется согласно цветовой карте Baldini Tecnocolor.

**Подготовка поверхности**
***Новые***
Не истертые и плотные новый поверхности не требуют никакой предварительной обработки. В случае поверхностей с сильной поглощающей  способностью, нанести предварительно один слой  грунта глубокого проникновения.
***Старые***
Старые поверхности, имеющие дефекты и высокую поглощающую способность, должны быть очищены и обработаны грунтом глубокого проникновения. На поверхности из дерева  необходимо нанести один или два слоя шпатлёвки по деревянным поверхностям, до получения совершенно гладкой поверхности.

**Метод нанесения**
На различные типы поверхностей наносится 2-3 слоя материала Specchio при помощи кельмы из нержавеющей стали; после нанесения финишного слоя  через 8-24 часа производится аккуратная полировка поверхности, венецианскую кельму или шпатель. Как завершающий декоративный слой можно применять воск Shine.

**Технические характеристики и главные данные при +200С и относительной влажности 60%**

**Плотность,**кг/л     1,810/1900

**Вязкость**    Паста

**Теоретический расход**       0.7 кг/м2

**Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой**   0,04 мм

**Температура возгорания, С °**Не горюч

**Срок хранения** (в сухих, прохладных помещениях)  Не менее 36 мес

**Полное высыхание**, час          8

**Перекрываемость**, час           Через 24

**Наружные/внутренние поверхности**    Нет/Да

**Цвета**  Белый

**Вяжущее вещество**  Акрил

**Очистка инструментов**    Вода

**Разбавитель**  -

**Нанесение при помощи шпателя**   Готово к использованию