**DENETA**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 4 – 5 л. База DENETA -1 л, 5 л. Добавка Additivo Oro/Argento – 0,3 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 4 – 5 л на 40 м2 (2 слоя). База DENETA – 1 л на 6,5 м2, 5 л на 33 м2. Добавка Additivo Oro/Argento - 0,3 л на Базу 2 л. |
| **Колеровка** | 48 цветов согласно каталогу цветов DENETA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится колерованный по каталогу цветов DENETA грунт Fondo 4 валиком с коротким ворсом в 2 слоя. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов. Полное высыхание грунта – 24 часа.  Колерованная База DENETA наносится кистью в 1 слой хаотичными мазками, либо однонаправленными мазками, в зависимости от желаемого эффекта. Рекомендуется не перегружать кисть краской.  Для придания покрытию перламутрового эффекта в Базу DENETA добавляется Additivo Oro/Argento. |
| **Время высыхания** | 24 часа. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |