**LYRA**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 10 – 5 л. База LYRA -1 л, 5 л. Финиш Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida – 1 л. Добавка Additivo Bianco - 0,3 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База LYRA – 1 л на 1,5-2,5 м2, 5 л на 7,5 – 12,5 м2.  Лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida – 1 л на 5-10 м2. Добавка Additivo Bianco – 0,3 л на 3-6 м2. |
| **Колеровка** | 36 стандартных цветов согласно каталогу LYRA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой. Время высыхания грунта – 24 часа.  База LYRA наносится кистью (для мелких бороздок) или щеткой (для крупных бороздок) круговыми хаотичными мазками. Толщина слоя – 0,8 – 1,5 мм.  Время высыхания основного слоя – 24 часа.  Затем наносится колерованный лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida валиком ровным тонким слоем и растирается поролоновой губкой. После высыхания на выступающих частях рисунка лак будет светлее, в углублениях – темнее.  Для получения эффекта легкой патины и старины: на готовую поверхность кистью или валиком тонким слоем наносится добавка Additivo Bianco, стараясь не прокрашивать углубления рельефа. |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |