**LAND**

Декоративный материал с текстурным эффектом.

Характеристики

Водоразбавляемая краска, водонепроницаемая, с «дышащими» свойствами, легко наносится, идеальна для профессионального использования, поскольку обладает высокой совместимостью и адгезией, пригодна для нанесения на различные поверхности. Предназначается для внутренних работ, создает матовую поверхность, без запаха, полуукрывистая. В составе содержит акриловые смолы в водной эмульсии и мягко металлизированные пигменты с рустической фактурностью, создающие меняющуюся и приятную игру света и оттенков. Применима для создания особых декоративных покрытий с шероховатым текстурным эффектом.

Ее высокое качество обеспечивает высочайшую степень защиты поверхности с великолепной финишной отделкой. Создает твердое покрытие, обладающее эластичностью, прочностью и высокой сопротивляемостью к проникновению пятен и загрязнений. Позволяет осуществлять влажную уборку с использованием бытовых моющих средств.

По причине отсутствия запаха эта краска особо рекомендуется для применения в плохо проветривающихся помещениях.

Краска изготовлена из сырья, характеризующегося низким воздействием на окружающую среду и отсутствием загрязняющих свойств, что обеспечивает безопасность здоровья лиц, занимающихся ее нанесением и проживающих в покрытых ею помещениях.

Состав

Акриловые смолы в водной дисперсии, специально подобранные инертные добавки и перламутровые пигменты.

Свойства

|  |  |
| --- | --- |
| **Паровая проницаемость** | Хорошая |
| **Устойчивость к ударам** | Отличная |
| **Загрязняемость** | Низкая |
| **Устойчивость к влажной уборке (5 дней)** | Отличная |
| **Удельный вес** | **Серебро**: 1000-1100 **Золото**: 1040-1140 г/л |
| **Вязкость по Брукфильду, S06 – 20 rpm** | **Серебро**: 19550-20550 mPa\*s **Золото**: 25000-26500 mPa\*s |
| **Высыхание** | Повторное окрашивание- 5-8 ч, полное – 24 ч. Устойчивость к влажной уборке – 5 дней. |
| **Вес сухого остатка** | **Золото**: 41-45% **Серебро**: 40-44% |

Хранение: Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температура от +5°С до + 30°С.

Цвета: Зотото и сребро.

Цветовая гамма оттенков может быть расширена с помощью системы Arreghini Colors 16. Оттенки цветов разных партий колеровки могут слегка отличаться, вследствие чего работу необходимо завершать с помощью одной партии.

Применение

Предназначается для финишной отделки при создании престижного декоративного эффекта в общественных и частных помещениях. Наносится на зашпаклеванную, абсолютно выровненную поверхность.

Создание текстурного эффекта зависит от мастерства декоратора и количества нанесенного материала, вследствие чего образцы материала имеют ориентировочный характер. Пред началом работы следует потренироваться на выкрасах. Для получения однородной поверхности работы должны выполняться одним и тем же лицом одним и тем же инструментом непрерывно «мокрым по мокрому» вдоль всей стены без остановок.

Перемешать материал миксером за две минуты до и в течение двух минут после добавления пигментов *C 16*.

Нанесение чистой базы без пигментов может дать достаточно заметные цветовые различиях, вследствие чего материал следует наносить только и исключительно после его колеровки по соответствующему каталогу.

Инструменты следует промывать сразу же после работы.

Инструменты: Валик, флейцевая кисть, короткая жесткая кисть.

Разбавление: Водой до 10% объема

Расход: 9-11 м²/л на слой

Температура нанесения: От + 5°С до + 30°С

Способ нанесения

При нанесении на цементную поверхность, различные штукатурки (новые или ранее окрашенные, неровные и выщербленные) поверхность следует зачистить, удалив выкрашивающиеся фрагменты, и зашпатлевать с помощью Jolli или Stuccocap. При нанесении на деревянную поверхность ее следует загрунтовать с помощью Opakite или Opakite W, после чего зашкурить. При работе по металлу нанести один слой Chromocap или Chromocap W.

**На поверхности, подготовленные вышеописанным образом, и на гипсокартон**:

1. Нанести коротковорсовым валиком один слой Absolutcap, разбавленного водой на 5-10% объема.
2. Через 5-8 часов неравномерными или круговыми движениями флейцевой кисти нанести один слой Land, разбавленной водой на 5-10%.
3. Через 5-8 часов круговыми движениями флейцевой кисти нанести второй слой Land, разбавленной водой на 5-10%.

Land можно также наносить в неразбавленном виде в один слой с помощью короткой жесткой кисти, совершая круговые движения для создания поверхности, богатой металлизированными отблесками. В этом случае поверхность получается более рустической и рельефной.

Акриловая краска в водной дисперсии для внутренних работ, предназначенная для финишной отделки с металлизированным эффектом, обладающая повышенной устойчивостью к мокрой уборке, наносимая в два слоя со средним расходом в 0,2 л/м² на зашпаклеванные поверхности, предварительно покрытые одним слоем Absolutecap.

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°С при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.