**INVIRA**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 10 – 5 л. База INVIRA -1 л, 5 л. Лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida – 1 л. Добавка Additivo Bianco - 0,3 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База INVIRA – 1 л на 1,3-2 м2, 5 л на 6,5-10 м2. Лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida – 1 л на 5-10 м2. Добавка Additivo Bianco – 0,3 л на 3-6 м2. |
| **Колеровка** | 36 стандартных цветов согласно каталогу INVIRA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой. Время высыхания грунта – 24 часа.  База INVIRA наносится пластиковой кельмой в один слой толщиной 1-2 мм, хаотичными движениями в разных направлениях, создавая необходимый рельефный рисунок.  Перед нанесением финишей необходимо убедиться в полном высыхании Базы.  Для придания защитных свойств покрытию и дополнительных декоративных эффектов на поверхность наносится колерованный лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida губкой или кистью в 1 слой.  Для получения эффекта легкой патины и старины: на поверхность кистью или валиком тонким слоем наносится добавка Additivo Bianco, стараясь не прокрашивать углубления рельефа.  Возможно нанесение комбинации указанных финишных материалов в несколько слоев. |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |