|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRINA**http://www.mcpaints.ru/krhall/domini/pics/brina_banka.jpg

|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 10 – 5 л.База BRINA -1 л, 5 л.Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л.Добавка Additivo Bianco - 0,3 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой).База BRINA - 1 л на 1-2 м2, 5 л на 6-9 м2.Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л на 12,5-25 м2. Добавка Additivo Bianco – 0,3 л на 3-6 м2. |
| **Колеровка** | 36 цветов согласно каталогу цветов BRINA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой. Время высыхания грунта – 24 часа.База BRINA наносится шпателем, кельмой или щеткой в один слой, сразу же формируя инструментом желаемую текстуру. Рисунок определяется выбранным инструментом и фантазией мастера. Время высыхания Базы BRINA – 24 часа.Для придания покрытию декоративного эффекта на поверхность наносится губкой в один слой финиш - Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro).Для получения эффекта легкой патины и старины: на поверхность кистью или валиком тонким слоем наносится добавка Additivo Bianco, стараясь не прокрашивать углубления рельефа. |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |

 |