**CALCE MARMORINO**

Гладкое штукатурное покрытие на основе гашеной извести

Характеристики и область применения

«CALCE MARMORINO» - это настенное покрытие на основе гашеной извести, мраморного порошка и мраморной крошки, растительных добавок и органических активаторов сцепления. «CALCE MARMORINO» характеризуется оптимальным сцеплением с минеральными поверхностями на основе гашеной извести, смешанного строительного раствора или цемента. Воздухопроницаемость «CALCE MARMORINO» очень высокая, поскольку микрокристаллическая структура, порождаемая осаждением карбоната кальция, не изменяет пористости штукатурки. Благодаря высокой щелочности, проистекающей из неорганической природы покрытия, «CALCE MARMORINO» обладает особенно высокой сопротивляемостью появлению плесени и грибков. «CALCE MARMORINO» применяется при реставрации исторических объектов.

Гладкое декоративно-штукатурное покрытие мелкой фракции с полуматовым эффектом, также можно создавать рельефное с эффектом старины, покрытое Velatura

Подготовка поверхности

Штукатурку из известкового строительного раствора, песочно-цементного или цементного, если она сильно поглощающая –необходимо смочить за день до нанесения «CALCE MARMORINO”.В случае наличия плесени или грибка, следует предварительно провести обработку антибактерицидным средством. Запрещается использовать грунтовку, будь она на воде или на растворителе.

Нанесение: На любой тип основы под покрытие рекомендуется наносить один слой закрепителя, придающего однородность.

Этот материал готов к применению, только перемешать. Возможное наличие поверхностного слоя жидкости не отражается на качестве «CALCE MARMORINO»; необходимо слить жидкость, перемешать материал, а в случае необходимости понемногу добавлять какое-то количество жидкости, пока он не станет удобным для работы. «CALCE MARMORINO»наносится двумя слоями, с интервалом в 30 минут или 1 час, с помощью мастерка из нержавеющей стали, а в завершение совершаются круговые движения мастерком из губки, как для обычной штукатурки. Для получения гладкой поверхности необходимо завершить обработку нанесением одного слоя «CALCE RASATURA». Используемые инструменты следует промывать водой сразу же после их использования.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| **Удельный вес (кг/л)** | 1,70 ± 0,10 |
| **Величина рН** | 13,0 |
| **Сухой экстракт (% по весу)** | 69 ± 0,10 |
| **Коэффициент сопротивления прохождению водяного пара** | 8 |
| **Расход, кг/м²** | 2,00-2,50 |

Упаковка и хранение: «CALCHERA MARMORINO» поставляется в банках по 20 кг. Хранение в оригинальной упаковке при температуре от +5 С до + 30 С – 12 месяцев. Не допускать замораживания!

Расход: 1,0 - 1,5 кг/м², т.е. 20кг = 13,5-20 м²