**Swing Velatura Cera Argento** для создания эффекта патины.

Серебряный воск для художественного оформления интерьеров

Описание

Материал с полукроющим эффектом для декорирования стен.

Технические характеристики

* **Состав**: кремообразная паста с серебряной пудрой на водной основе без запаха, не токсична.
* **Расход**: 10-14 м²/л в зависимости от поглощающей способности поверхности
* **Удельный вес**: Swing Velatura Cera argento – 1050 г/л
* Колеруется.

Основа нанесения

Используется для придания оригинального декоративного эффекта фактурным и венецианским штукатуркам.

Нанесение

После полного высыхания фактурной поверхности нанесите воск. Допустимое разведение водой на 10-50% в зависимости от предполагаемого конечного результата и техники нанесения. Наносится шпателем их нержавеющей стали, синтетической губкой, кистью или перчаткой, заботясь о проникании в места более неровные. После высыхания вновь пройдитесь мягкой тканью или перчаткой для удаления избытка продукта.

Упаковка и срок хранение продукта

Пластиковые ведра по 1, 2, 5 л.

Температура хранения продукта max +30°C min +5°C

В закрытых прочных упаковках при правильном хранение срок годности около 2 лет.

Безопасность в эксплуатации

Экологически чистый продукт, не содержит добавок вредных для здоровья.